WYKŁADZINY POSADZKOWE RULONOWE

Wykładzina rozpraszająca ładunek elektrostatyczny. Zabezpieczona poliuretanem PU. Odporna na działanie mikroorganizmów (bakterii, grzybów). Produkowana w arkuszach lub płytkach. Przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu i w pomieszczeniach wymagających ochrony przed elektrycznością statyczną - na stanowiskach montażu i obsługi elektronicznej aparatury pomiarowo-kontrolnej, diagnostycznej, teletransmisyjnej a także urządzeń komputerowych. Warstwa użytkowa 2,0 mm Grubość całkowita 2,0 mm.

| 1123 0003 0 1123 0041 0; 1123 0040 0; 1123 0030 0; 1123 0032 0. 1123 0051 0; 1123 0050 0; 1123 0061 0; 1123 0062 0; 1123 0071 0. 1123 0072 0; 1123 0011 0; 1123 0012 0. |
| --- |
|  | Lata gwarancji |  |  | 10 |  |
|  | Zabezpieczenie powierzchni |  |  | Poliuretan PU |  |
|  | Klasyfikacja użytkowania | PN-EN 649+PN-EN 685 |  | 34/43 |  |
|  | Certyfikat Zgodności WE | PN-EN 14041 |  | 1488-CPD-0017 |  |
|  | Certyfikat morski Lloyda | - |  | MED 0650115 |  |
|  | Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień | PN-EN 13501-1 |  | Bfl-s1 |  |
|  | Ocena higieniczna | - |  | Pozytywna |  |
|  | Zachowanie elektryczne | - |  | Rozpraszająca |  |
|  | Rezystancja elektryczna | PN-EN 1081 |  | <= 109Ohm |  |
|  | Odporność na poślizg | PN-EN 14041 |  | Klasa DS |  |
|  | Dynamiczny współczynnik tarcia (wzdłuż / w poprzek) | PN-EN 13893 |  | 0,39 / 0,43 |  |
|  | Grubość całkowita | PN-EN 428 | mm | 2,0 |  |
|  | Grubość warstwy użytkowej | PN-EN 429 | mm | 2,0 |  |
|  | Ciężar | PN-EN 430 | kg/m2 | 3,4 |  |
|  | Szerokość rulonu | PN-EN 426 | m | 2 |  |
|  | Długość rulonu | PN-EN 426 | m | 12 |  |
|  | Odporność na ścieranie | PN-EN 660-1 | - | Group P |  |
|  | Wgniecenie resztkowe | PN-EN 433 | mm | 0,03 |  |
|  | Stabilność wymiarów po działaniu ciepła | PN-EN 434 | % | <=0,4 |  |
|  | Zwijanie się po działaniu ciepła | PN-EN 434 | mm | <=8 |  |
|  | Odporność na światło | PN-ISO 105-B02 | - | >7 |  |
|  | Elastyczność | PN-EN 435 | - | Dobra |  |
|  | Odporność chemiczna | PN-EN 423 | - | Dobra |  |
|  | Odporność na mikroorganizmy | - | - | Ochrona Biostat |  |
|  | Odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach | PN-EN 425 | - | Dobra |  |
|  | Możliwość stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym |  |  | Tak |  |

input.doc							Strona 2 z 2