PŁYTKI PODŁOGOWE

Przykładowe wzory

30x30

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| wzór: |  |
| rodzaj: | podłoga |
| format: | 30x30 [cm] |
| zastosowanie: | zewnątrz, wewnątrz |
| pomieszczenie: | taras, salon, kuchnia, korytarz, biuro |
| PEI: | 5 |
| liczba obrotów: | 2600 |
| grubość: | 0,85 [cm] |
| stopień połysku: | półmatowe |
| mrozoodporność: | tak |
| technologia: | gres szkliwiony |

30x30

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| wzór: |  |
| rodzaj: | podłoga |
| format: | 30x30 [cm] |
| zastosowanie: | zewnątrz, wewnątrz |
| pomieszczenie: | taras, salon, kuchnia, korytarz |
| PEI: | 5 |
| liczba obrotów: | 6000 |
| grubość: | 0,85 [cm] |
| stopień połysku: | matowe |
| mrozoodporność: | tak |
| technologia: | gres szkliwiony |

30x30

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| wzór: |  |
| rodzaj: | podłoga |
| format: | 30x30 [cm] |
| zastosowanie: | zewnątrz, wewnątrz |
| pomieszczenie: | łazienka, taras, kuchnia, korytarz |
| PEI: | 5 |
| liczba obrotów: | 2600 |
| grubość: | 0,85 [cm] |
| stopień połysku: | matowe |
| mrozoodporność: | tak |
| technologia: | gres szkliwiony |

input.doc									Strona 2 z 2

30x30

| Dane techniczne |  |
| --- | --- |
| Grubość średnia (mm) | 8,5 |
| Nasiąkliwość średnio (%) | 0,05 |
| Wytrzymałość na zginanie średnio (N/mm2) | 50 |
| Plamienie (klasa) | 4 |
| Mrozoodporność | mrozoodporna |
| Odporność na ścieranie wgłębne | 112 |
| Właściwości przeciwpoślizgowe | R10 |

30x30

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| wzór: |  |
| rodzaj: | podłoga |
| format: | 30x30 [cm] |
| zastosowanie: | zewnątrz, wewnątrz |
| pomieszczenie: | taras, salon, korytarz, biuro |
| PEI: | 5 |
| liczba obrotów: | 2600 |
| grubość: | 0,85 [cm] |
| stopień połysku: | matowe |
| mrozoodporność: | tak |
| technologia: | gres techniczny |

input.doc

input.doc									Strona 2 z 2