PŁYTKI ŚCIENNE

Przykładowe wzory

20x25

| Dane techniczne |  |
| --- | --- |
| Grubość średnia (mm) | 7,5 |
| Nasiąkliwość średnio (%) | 12 |
| Wytrzymałość na zginanie średnio (N/mm2) | 24 |
| Plamienie (klasa) | 5 |
| Odporność na szok termiczny | odporne |
| Odporność na pęknięcia włoskowate | odporne |
| Ścieralność | nie dotyczy |

20x25

| Dane techniczne |  |
| --- | --- |
| Grubość średnia (mm) | 7,5 |
| Nasiąkliwość średnio (%) | 12 |
| Wytrzymałość na zginanie średnio (N/mm2) | 24 |
| Plamienie (klasa) | 5 |
| Odporność na szok termiczny | odporne |
| Odporność na pęknięcia włoskowate | odporne |

20x25

| Dane techniczne |  |
| --- | --- |
| Grubość średnia (mm) | 7,5 |
| Nasiąkliwość średnio (%) | 12 |
| Wytrzymałość na zginanie średnio (N/mm2) | 24 |
| Plamienie (klasa) | 5 |
| Odporność na szok termiczny | odporne |
| Odporność na pęknięcia włoskowate | odporne |
| Ścieralność | nie dotyczy |

input.doc									Strona 1 z 2

25x20

| Dane techniczne |  |
| --- | --- |
| Grubość średnia (mm) | 7,5 |
| Nasiąkliwość średnio (%) | 12 |
| Wytrzymałość na zginanie średnio (N/mm2) | 24 |
| Plamienie (klasa) | 5 |
| Odporność na szok termiczny | odporne |
| Odporność na pęknięcia włoskowate | odporne |
| Ścieralność | nie dotyczy |

20x25

| Dane techniczne |  |
| --- | --- |
| Grubość średnia (mm) | 7,5 |
| Nasiąkliwość średnio (%) | 12 |
| Wytrzymałość na zginanie średnio (N/mm2) | 24 |
| Plamienie (klasa) | 5 |
| Odporność na szok termiczny | odporne |
| Odporność na pęknięcia włoskowate | odporne |
| Ścieralność | nie dotyczy |

25x20

| Dane techniczne |  |
| --- | --- |
| Grubość średnia (mm) | 7,5 |
| Nasiąkliwość średnio (%) | 12 |
| Wytrzymałość na zginanie średnio (N/mm2) | 24 |
| Plamienie (klasa) | 5 |
| Odporność na szok termiczny | odporne |
| Odporność na pęknięcia włoskowate | odporne |
| Ścieralność | nie dotyczy |

input.doc									Strona 2 z 2