SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia:

– Remont elewacji z kolorystyką ścian dwusegmentowego Domu Studenckiego nr 1 i 2 w Bydgoszczy ul. Prof. S. Kaliskiego 12-14

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy ją stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych specyfikacjami wymienionymi w przedmiarze robót i będącymi przedmiotem zamówienia.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

(1) Budynek - obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dachy

(2) Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Wydziału Administracji Budowlanej zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem. Wykonawcą i projektantem.

(3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

(4) Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys szczegółowy na bazie przedmiaru prac i dokumentacji projektowej.

(5) Przedmiar prac - opis robot przewidywanych do wykonania w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych.

(6) Materiały - wszelkie wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami, dopuszczone do stosowania zgodnie z aprobatami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

(7)Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

(8)Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

l.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem budowlanym, Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez producentów instrukcjami użycia materiału oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną w dalszej części specyfikacji rozumiane jako szeroko pojęte przepisy wykonawcze. Odpowiada za bezpieczeństwo wszelkich czynności podejmowanych na terenie budowy, oraz za ich zgodność realizacji zadania z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi na 7 dni przed ustalonym terminem przekazania terenu budowy – oświadczenie osób funkcyjnych o przejęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy). Zamawiający w terminie określonym umową przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. Wskaże punkt przyłącza poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy, w tym pomieszczenia socjalne i sanitarne, oraz  miejsca składowania materiałów.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Będzie zawierać rysunki opisy, obliczenia i dokumenty, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedociągnięć w opracowanych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą odpowiadać założeniom dokumentacji projektowej i SST.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z założeniami dokumentacji projektowej lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.

W miejscach przylegających do ulic otwartych dla ruchu wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inwestorem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inwestorem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową,

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy w należytym stanie,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1 lokalizację miejsc składowania materiałów, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

2 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem środowiska substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy.

l .5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji.

1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte umową.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inwestora.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora.

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepis, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy, zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inwestorowi do zatwierdzenia.

2. Materiały

2.1. Dopuszczenie materiałów do stosowania

Wszystkie materiały stosowane w trakcie procesu inwestycyjnego muszą posiadać pozytywną ocenę techniczną, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa, lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze przed użyciem tego materiał. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą użyte do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich stanu pierwotnego.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inwestora w przypadku braku wcześniejszych ustaleń.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

4. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym przez wykonawcę oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Błędy popełnione przez Wykonawcę przy prowadzeniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez Inwestora.

Sprawdzenie wykonania robót lub ocena ich jakości przez Inwestora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inwestora, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacji budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inwestor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.

5. Kontrola jakości robót

5.1. Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inwestora program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- sposób zapewnienia bhp,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

5.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

5.3. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Norma lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Norm, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę Inwestorowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

5.4. Dokumenty budowy

(l) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy (kierowniku budowy).

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczy przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stron, budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora / Kierownika projektu.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności;

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- datę uzgodnienia przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęci lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót.

(2) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania terenu budowy.

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru robót.

e) protokoły z narad i ustaleń.

f) korespondencję na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu wyznaczonym i odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6. Odbiór robót

6.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu.

c) odbiorowi końcowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inwestor.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor.

6.4. Odbiór końcowy robót

(1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowników, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

(2) Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, na wykonanie robót towarzyszących, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

- dokumenty zainstalowanego wyposażenia wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi,

- wyniki badań i pomiarów kontrolnych,

- dzienniki budowy,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

6.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 "Odbiór końcowy robót".

7. Podstawa płatności

7.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej musi uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

    - robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

    - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

    - wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

    - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

    - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

7.2. Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszym opracowaniu obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

# ST01 – Roboty konstrukcyjno – budowlane

ST01.1 – Termorenowacja

ST01.2 – Izolacje

ST01.3 – Okna i drzwi

ST01.4 – Roboty malarskie

ST01.5 – Roboty dekarskie i blacharskie

# ST01.1 – Termorenowacja

# Wstęp

## Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania systemu ocieplania ścian zewnętrznych budynków.

## Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi.

# Materiały

- emulsja gruntująca,

- zaprawa klejąca do płyt styropianowych i wełny mineralnej,

- płyty styropianowe,

- siatka wzmacniająca z włókna szklanego,

- tynk mineralny cienkowarstwowy,

- łączniki mechaniczne,

- materiały uszczelniające,

- listwy startowe (cokołowe),

- narożniki z siatką lub bez.

Wszelkie materiały do wykonywania systemu ocieplenia muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie.

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

# Sprzęt

Do wykonywania robót należy dysponować następującym sprzętem i narzędziami:

- urządzenie ciśnieniowe min. 170 bar do mycia elewacji ciepłą wodą, szczotki z włosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji

- kielnie trapezowe do nakładania zaprawy klejowej na płyty

- pace zębate 10-12mm i pace gładkie do naciągania zaprawy klejowej

- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej

- długie pace drewniane do dobijania przyklejonych płyt styropianowych

- wiertarkę wolnoobrotową z mieszadłem lub betoniarkę o pojemności 150l do rozrabiania zaprawy

- nożyce do cięcia siatki, młotki, wałki i pędzle malarskie

- pojemniki do transportu gotowych mas klejowych i tynkarskich

- łaty i poziomice długości 2m

- noże do cięcia styropianu

- rusztowania i elementy transportu pionowego

# Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone do ruchu, pod warunkiem przywrócenia wymaganego stanu technicznego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

# Wykonanie robót

## Wstęp

Przed rozpoczęciem pracy wykonawca powinien zapoznać się z następującymi dokumentami:

- Aprobatą Techniczną ITB danego systemu ocieplenia,

- kartami technicznymi produktów danego systemu,

- detalami konstrukcyjnymi danego systemu,

- projektem ocieplenia elewacji.

Prace przy instalacji systemu ocieplenia powinny być wykonane przez doświadczonych wykonawców posiadających aktualny certyfikat przeszkolenia wydany przez producenta danego systemu ocieplenia.

## Ustalenia wstępne

Przed rozpoczęciem realizacji projektu wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru do aprobaty próbki zawierające:

- wszystkie kolory i faktury opisane w projekcie,

- próbki powinny być przygotowane z tych samych produktów, przy użyciu tych samych narzędzi, wyposażenia i technik co zaprojektowana elewacja.

- zatwierdzone próbki należy zachować i udostępniać na placu budowy.

Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem i wyjaśnić z Inspektorem nadzoru ewentualne wątpliwości dotyczące rozwiązania detali, mocowania mechanicznego i inne.

## Dostawy, magazynowanie

Wszystkie materiały powinny być dostarczone na miejsce prac w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. Nie należy używać materiałów budzących wątpliwości.

Wszystkie mokre produkty należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych pojemnikach nie dłużej niż 24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu. Pojemniki chronić przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego.

Zaprawy klejące przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed wilgocią przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty produkcji.

Minimalna temperatura przechowywania mas tynkarskich, spoiw +4°C,

## Warunki pracy

Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna wynosić minimum +4°C (podczas malowania +7°C). W tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

Wszystkie powierzchnie nie objęte pracami należy chronić przed zabrudzeniem.

Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego zakończenia

instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień.

Prace ociepleniowe należy koordynować z innymi pracami budowlanymi.

W budynku nie może występować wilgoć wstępująca kapilarna.

Budynek powinien być wolny od wad wpływających na prawidłowe funkcjonowanie systemu ocieplenia.

Pomiędzy rusztowaniem a ścianą należy zachować wystarczająco dużą odległość, zaś kotwy zamontować ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego odprowadzenia wody.

## Ocena i przygotowanie podłoża

System może być instalowany na następujących podłożach mineralnych: beton, żelbet, gazobeton, cegła, pustaki.

W kilku miejscach ściany sprawdzić ewentualne odchyłki od pionu, w razie znacznych rozbieżności ustalić z Inspektorem nadzoru sposób ich niwelacji.

Należy upewnić się, że podłoże jest:

- czyste, suche, płaskie z tolerancja +/- 6mm na promieniu 1,2m wolne od nalotów, wykwitów, łuszczących się farb i innych substancji osłabiających przyczepność;

- takie samo jak wymienione w projekcie;

- wolne od wilgoci technologicznej i kapilarnej.

Podłoża mineralne powinny dojrzewać minimum 28 dni.

Ubytki i nierówności należy uzupełnić za pomocą odpowiednich preparatów.

Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych i wełny mineralnej należy przeprowadzić próbę przyczepności kleju do podłoża:

- w kilku miejscach na powierzchni elewacji przykleić po 3 kawałki (100x100mm) styropianu lub wełny i pozostawić do wyschnięcia na czas 3 dni,

- po 3 dniach wykonać próbę oderwania styropianu lub wełny od podłoża,

- podłoże jest odpowiednio mocne, jeżeli rozwarstwienie nastąpi w próbce styropianu lub wełny.

W przypadku, gdy klej odspoi się od podłoża lub oderwie jego fragment podłoże jest zbyt słabe i należy rozważyć możliwość poprawienia przyczepności przy użyciu środka gruntującego lub innej metody mocowania płyt styropianowych (np. mechanicznej).

## Mocowanie płyt styropianowych płyt wełny mineralnej

Należy sprawdzić czy płyty styropianowe spełniają wymagania zgodne z PN-B-20130:421. W żadnym wypadku nie wolno używać zżółkniętych, wypaczonych lub nie równo pociętych płyt.

Na wysokości dolnej krawędzi systemu zamocować wypoziomowaną, odpowiednią listwę, która będzie podparciem dla pierwszego rzędu płyt styropianowych.

Zaprawę klejową należy dokładnie wymieszać z wodą przy użyciu wiertarki wolnoobrotowej do uzyskania jednorodnej masy w stosunku wagowym zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej

Nad listwą przykleić do ściany pas siatki (szerokości ok. 0,4 m) tak, aby po zamocowaniu pierwszego rzędu płyt można było ją wywinąć od spodu na powierzchnię płyt styropianowych.

W przypadku stosowania listwy startowej należy listwę wypoziomować przy użyciu podkładek dystansujących z PCV, następnie listwę umocować do podłoża przy zastosowaniu kołków rozporowych i wkrętów (wbijanych co ok. 30cm.). Na tak przygotowanej listwie można rozpocząć montaż płyt styropianowych.

Masę klejącą nakładać na płyty metodą „pasmowo - punktową”. Ramka: szer. ok. 5cm, o odpowiedniej grubości, 6 placków o odpowiedniej grubości o średnicy ok. 10cm wewnątrz ramki.

UWAGA: Masę klejącą nakładać tylko na powierzchnię płyt termoizolacyjnych, nigdy na podłoże.

Natychmiast po nałożeniu masy klejącej płytę docisnąć do podłoża i dosunąć do krawędzi sąsiedniej płyty tak, aby masa klejąca nie dostała się pomiędzy płyty.

Płyty układać w cegiełkę z przewiązaniem na narożach budynku.

Przerwy dylatacyjne:

W miejscach wskazanych w projekcie oraz na dylatacjach w konstrukcji budynku należy wykonać dylatacje,

- przed mocowaniem płyt styropianowych wzdłuż przerwy dylatacyjnej przykleić pasy siatki, które w następnym etapie będą mogły być wywinięte na powierzchnię płyt (szerokość wywinięcia co najmniej 60mm).

- po przyklejeniu płyt do podłoża wystające spod ich powierzchni pasy siatki zatopić w świeżej masie przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej.

Do wykonania dylatacji można zastosować również listwę dylatacyjną.

- podczas mocowania płyt należy pozostawić między nimi przerwę dylatacyjną o szerokości ok. 20mm.

- powierzchnię płyt przy krawędziach szczeliny dylatacyjnej pokryć warstwą ok. 2mm grubości zaprawy klejącej i szerokości ok. 60mm po każdej stronie,

- umocować listwę dylatacyjną w szczelinie wtapiając brzegi listwy w przygotowane uprzednio spoiwo,

- po wklejeniu listwy dylatacyjnej powierzchnię płyty styropianowej pokryć warstwą zaprawy klejącej i zatopić w nim siatkę.

Złącza kompensacyjne:

W miejscach styku systemu z innymi materiałami należy wykonać złącze kompensacyjne

- przed mocowaniem płyt styropianowych wzdłuż złącza przykleić pasy siatki, które w następnym etapie będą mogły być wywinięte na powierzchnię płyt (szerokość wywinięcia co najmniej 60mm);

- przy przyklejaniu płyt również ich boczna krawędź (od strony złącza) i fragment powierzchni pokryć warstwą masy klejącej;

- po przyklejeniu płyt do podłoża wystające spod ich powierzchni pasy siatki zatopić w świeżej masie przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej.

Okna, drzwi i inne otwory elewacyjne:

- przed mocowaniem płyt styropianowych wokół otworów przykleić pasy siatki, które w następnym etapie będą mogły być wywinięte na powierzchnię płyt;

- wokół wszystkich ościeży płyty termoizolacyjne powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie nie leżały na przedłużeniu krawędzi otworów ułożenie takie minimalizuje możliwość pojawienia się pęknięć;

- naroża wszystkich otworów należy wzmocnić dodatkowymi kawałkami siatki o wymiarach 25x30cm zatopionymi na powierzchni płyt pod kątem 45 stopni. Powłoka termoizolacyjna powinna być oddzielona od ościeżnic i elementów mechanicznych poprzez odpowiednią przerwę kompensacyjną.

- w celu dodatkowego zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem ognia nad otworem elewacyjnym można zastosować od góry pas z wełny mineralnej o szerokości ok. 300mm i odpowiedniej długości (min. 300mm szerszej z każdej strony otworu elewacyjnego).

Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną

- wszystkie szpary pomiędzy płytami o szerokości większej niż 1,5mm należy wypełnić materiałem termoizolacyjnym np. odpowiednio przyciętymi klinami ze styropianu;

- szpar nie wolno wypełniać masą klejącą.

Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej musi być równa. Płaszczyznę należy sprawdzić przy użyciu łaty o długości co najmniej 2,5m.

- wszystkie nierówności większe od 1,5mm usunąć przy użyciu pacy z papierem ściernym. Cała powierzchnia styropianu powinna być przeszlifowana.

UWAGA: Szlifować należy ruchami okrężnymi, nigdy równolegle do połączeń płyt. Powstały pył dokładnie usunąć.

Na tym etapie prac należy wykonać przewidziane w projekcie boniowania przy użyciu sznurka lub taśmy malarskiej wyznaczyć linie boniowania;

Mocowanie mechaniczne stosować odpowiednio do zaleceń projektanta.

- Ilość, rozmieszczenie i rodzaj łączników powinny być podane w projekcie,

- łączniki wbijać dopiero po wyschnięciu kleju, nie wcześniej niż 24 godziny od momentu przyklejenia płyt.

## Zatapianie siatki wzmacniającej

Przed przystąpieniem do zatapiania siatki wzmacniającej należy sprawdzić stan powierzchni płyt styropianowych i wełny mineralnej.

- ewentualne nierówności zniwelować,

- ubytki uzupełnić,

- wgłębienia powstałe w miejscach montażu łączników mechanicznych zaszpachlować przy użyciu masy klejącej

- płyty zżółknięte na skutek zbyt długiego działania promieniowania słonecznego przeszlifować w celu całkowitego usunięcia zdegradowanej warstwy styropianu.

Na powierzchni elewacji nie narażonej na uderzenia zaleca się wykonanie standardowej warstwy bazowej przy wykorzystaniu jednej warstwy siatki wzmacniającej.

W tym celu należy:

- przygotować masę klejącą w sposób opisany w karcie technicznej produktu;

- posługując się pacą ze stali nierdzewnej na powierzchni nieco większej od szerokości i długości przyciętego pasa siatki naciągnąć ciągłą warstwę masy klejącej o grubości ok. 1,5mm;

- siatkę wzmacniającą natychmiast przyłożyć do świeżej masy i zatapiać przy użyciu tej samej pacy ruchami wzdłuż włókien od środka ku brzegom. Siatka musi być dokładnie zatopiona, tak aby na powierzchni nie był widoczny jej kolor i wzór. Miejsca z prześwitującym kolorem siatki wyrównać cienką warstwa masy klejącej. Powierzchnia warstwy bazowej pod tynk drobnoziarnisty powinna być starannie wygładzona (siatka wzmacniająca nie może wystawać ponad powierzchnię masy klejącej);

- siatkę należy układać na zakładkę minimum 60mm. Tylko takie ułożenie gwarantuje poprawne przenoszenie naprężeń przez warstwę bazową;

- na narożnikach zewnętrznych i wewnętrznych siatkę należy zakładać na każdą ze ścian na szerokość 200mm;

- tak wykonaną warstwę bazową należy chronić przed zamoczeniem i pozostawić do wyschnięcia na czas ok. 24 godzin (20°C, 55% wilgotności względnej powietrza).

Tam gdzie elewacja narażona jest na uderzenia, np. poziom parteru budynku, balkonach i w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych należy zastosować dwie warstwy siatki

## Nakładanie powłoki wykończeniowej

Przed przystąpieniem do nakładania tynku warstwa bazowa powinna być sucha, równa i dobrze związana. Czas schnięcia warstwy bazowej wynosi 24 godziny (20°C, 55% wilgotności względnej powietrza) i może być dłuższy przy nie sprzyjających warunkach atmosferycznych. Należy sprawdzić czy siatka została dokładnie zatopiona, nierówności zeszlifować pacą z papierem ściernym.

Układanie tynku

Uwagi ogólne:

- wszystkie wyprawy elewacyjne musza być nanoszone metodą ciągłą aż do naturalnych przerw takich jak naroża budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej;

- należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników i rusztowań. Rusztowania powinny być odsunięte od elewacji na odległość minimum 0,45m;

- należy unikać prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach;

- należy w miarę możliwości używać materiału pochodzącego z tej samej partii (patrz nr serii na pojemniku).

- przygotowanie do użycia:

  - dla ujednolicenia koloru bezpośrednio przed użyciem masę tynkarską należy wymieszać przy użyciu wiertarki wolnoobrotowej.

  - dla poprawy urabialności do jednego pojemnika masy można dodać maksymalnie 250 ml wody. Do wszystkich pojemników należy wówczas dodać taką samą ilość wody, aby nie spowodować różnic w kolorze wyprawy należy:

Układanie tynków

- masę tynkarską nakładać przy użyciu czystej pacy ze stali nierdzewnej na grubość największych ziaren kruszywa.

UWAGA: Wyprawy nie należy nakładać wewnątrz dylatacji.

- fakturę kształtować na świeżo nałożonym materiale poprzez zatarcie pacą plastikową, paca powinna być często oczyszczana. Aby uzyskać jednolity wzór zacieranie powinno być wykonane przy użyciu tych samych ruchów ręki i tych samych narzędzi na całej powierzchni ściany.

- gotową powłokę należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu całkowitego wyschnięcia oraz zakończenia montażu uszczelnień i obróbek blacharskich.

## Instalacja uszczelnień

Uszczelnieniu podlegają wszystkie dylatacje, złącza kompensacyjne i miejsca styku systemu z innymi elementami budynku np. obróbkami blacharskimi.

Przed instalacją uszczelnień wewnętrzne powierzchnie dylatacji i złączy kompensacyjnych należy pomalować

Uszczelnienia należy wykonać przy użyciu produktów dopuszczanych przez producenta systemu ocieplenia i postępując zgodnie z zaleceniami producenta.

## Naprawy

Wszystkie uszkodzenia systemu wymagają natychmiastowej naprawy

W przypadku, gdy przyczyna uszkodzenia jest penetracja wody pod powierzchnię systemu na skutek nieszczelności uszczelnień należy:

- wymienić uszczelnienie, przy użyciu ostrych narzędzi usunąć odspojone fragmenty powłok systemu,

- dokonać naprawy, tak aby zapewniæ ciągłość wszystkich warstw systemu

W przypadku, gdy uszkodzenie ma charakter mechaniczny, postępować zgodnie z instrukcjami producenta systemu ocieplenia.

Do napraw używać tych samych materiałów, które zastosowano przy instalacji systemu.

Uwaga: Pomimo użycia powłok elewacyjnych o tym samym numerze koloru, kolor elewacji może się różnić na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych. Z czasem różnice powinny ulec zatarciu.

# Kontrola jakości robót

  - Kontrola jakości robót należy objąć cały proces wykonywania ocieplenia.

  - Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom technicznym.

  - Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególny ich etapy, a mianowicie:

- montaż rusztowań (warunki montażu i odbioru rusztowań określają odrębne przepisy),

- przygotowanie ścian do ocieplenia,

- przyklejenie płyt styropianowych i wełny mineralnej,

- wykonane dylatacje i złącza kompensacyjne,

- zatopienie siatki wzmacniającej,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej,

- malowanie wyprawy tynkarskiej

- wykonanie nowych obróbek blacharskich

# Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest dla:

- ocieplenia ścian  - m2 (metr kwadratowy),

- listew (cokołowej, narożnych) – m (metr bieżący)

# Odbiór robót

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, który powinien objąć następujące etapy:

- przygotowanie powierzchni ścian,

- przyklejenie płyt styropianowych i wełny mineralnej,

- wykonanie wyprawy ochronnej na płytach styropianowych i wełny mineralnej,

- wykonanie nowych obróbek blacharskich,

- wykonanie faktury elewacyjnej,

- wykonanie powłok malarskich

- Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku

- Po zakończeniu wszystkich robót powinien być wykonany odbiór ostateczny, polegający na sprawdzeniu zgodności wykonanego ocieplenia z projektem oraz podanymi w wytycznych wymaganiami.

# Podstawa płatności

Cena jednostkowa wykonania 1m2 ocieplenia ścian obejmuje:

- oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu lub starej farby z luźnymi częściami tynku,

- naprawa i wyrównanie podłoża tynku

- sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża,

- jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość,

- przygotowanie zaprawy klejącej,

- przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych i wełny mineralnej,

- wywiercenie otworów i osadzenie dybli w ilości 6szt. (w strefie naroży 14 szt.) na 1m2 powierzchni docieplanej,

- przetarcie przyklejonego styropianu papierem ściernym i odpylenie,

- przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego,

- zagruntowanie podłoża farbą gruntującą,

- przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki,

- naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową,

- nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztucznego,

- wykonanie powłok malarskich

- osłanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki.

Cena jednostkowa wykonania 1m kątowników narożnych obejmuje:

- przyklejenie kątowników w narożach wypukłych,

- wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży.

Cena jednostkowa wykonania 1m listwy cokołowej obejmuje:

- wypoziomowanie listwy przy użyciu podkładek dystansowych,

- umocować listwę do podłoża przy zastosowaniu kołków rozporowych i wkrętów.

# Zbiór norm i przepisów

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

# ST01.2 – Izolacje

# Wstęp

## Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania izolacji.

## Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi

# Materiały

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie.

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

# Sprzęt

Do wykonywania robót należy dysponować następującym sprzętem i narzędziami:

- szczotki do rozsmarowywania lepiku lub emulsji asfaltowej

- szpachle, łopatki drewniane, lampy lutownicze

- nóż do krajania papy lub folii

- skrobak do czyszczenia z resztek zaprawy

- szczotkę do zamiatania śmieci, kurzu itp. z podkładu

- sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych (pasy ochronne, sznury, skrzynki z piaskiem, łopaty, gaśnice itp.)

# Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone do ruchu, pod warunkiem przywrócenia wymaganego stanu technicznego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

# Wykonanie robót

## Izolacja bitumiczna

Izolacje należy wykonać emulsją asfaltową na zimno. Pierwsze dwie warstwy należy wykonać z emulsji do gruntowania, trzecia z emulsji nawierzchniowej.

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie może przekraczać 5 %. Każdą następną warstwę można nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej.

Izolacja musi być połączona z izolacja poziomą ścian.

## Izolacja z płyt styropianu ekstrudowanego

Należy sprawdzić czy płyty styropianowe spełniają wymagania zgodne z PN-B-20130:421. W żadnym wypadku nie wolno używać zżółkniętych, wypaczonych lub nie równo pociętych płyt.

Płyty mocować do oczyszczonego i zaizolowanego podłoża.

Zaprawę klejową należy dokładnie wymieszać z wodą przy użyciu wiertarki wolnoobrotowej do uzyskania jednorodnej masy w stosunku wagowym zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej

Masę klejącą nakładać na płyty metodą „pasmowo - punktową”. Ramka: szer. ok. 5cm, o odpowiedniej grubości, 6 placków o odpowiedniej grubości o średnicy ok. 10cm wewnątrz ramki.

## Izolacje folii kubełkowej

Folie należy układać na suchym podłożu, łączenie należy wykonywać na zakładkę z obu stron i końców na długości 20 cm lub z zakładem siedmiu wypukłości Do ściany należy przybijać stroną wypukłą za pomocą gwoździ do betonu, lub gwoździ murarskich z podkładkami w odległości ok. 30cm. 
Dla lepszego zabezpieczenia przed wilgocią powinno się stosować również listwy wykańczające.

# Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót należy objąć cały proces wykonywania izolacji.

Kontrola powinna obejmować:

- badanie materiałów po dostarczeniu ich na budowę zgodnie z warunkami

- badanie podłoża pod izolację

Badanie powinno obejmować:

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu

- rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie)

- sprawdzenie prawidłowości zagruntowania podkładu

- badanie każdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych

Badanie powinno obejmować:

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej

- sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki.

# Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest dla:

- izolacji bitumicznej  - m2 (metr kwadratowy),

- izolacji termicznej  - m2 (metr kwadratowy),

- izolacji z folii kubełkowej - m2 (metr kwadratowy),

# Odbiór robót

Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty izolacyjne należy uznać jako wykonane prawidłowo i zgodnie z normą PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

W przypadku, gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót izolacyjnych lub ich część nie spełniająca wymagań należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy; w tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić izolacje do stanu odpowiadającemu wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru. Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do dziennika budowy.

# Podstawa płatności

Cena jednostkowa wykonania 1m2 izolacji bitumicznej obejmuje:

- oczyszczenie podłoża,

- zagruntowanie jednokrotne podłoża roztworem asfaltowym

- drugie gruntowanie podłoża emulsją asfaltową.

Cena jednostkowa wykonania 1m2 izolacji z płyt styropianu ekstrudowanego:

- oczyszczenie podłoża,

- ułożenie i zamocowanie płyt,

Cena jednostkowa wykonania 1m2 izolacji z folii kubełkowej:

- oczyszczenie podłoża,

- ułożenie i zamocowanie izolacji,

# Zbiór norm i przepisów

- PN-74/B-24620	 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

- PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania

- oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

# ST01.3 – Okna i drzwi

# Wstęp

## Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania stolarki budowlanej

Dział robót: Roboty budowlane, 45000000-7;

Grupa robót: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45400000-1;

Klasa robót: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 45420000-7;

Kategoria robót: Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45421000-4.

## Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi

# Materiały

Stolarkę należy dobierać ściśle według Specyfikacji Materiałowej.

# Sprzęt

- wiertarka

- wiertła do metalu, drewna, betonu

- młotek gumowy

- miara

- poziomnica

- śrubokręt

- kliny drewniane

# Transport

Środki transportu powinny zabezpieczać przewożone wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę.

Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku.

# Wykonanie robót

Sprawdzić wymiary drzwi o okien, oraz otwory okienne i drzwiowe, luz między otworem okiennym, drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić:

- na szerokości otworu 2 ÷ 3 cm

- na wysokości otworu 3 ÷ 5 cm

- ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów

- zamontować ościeżnicę kotwami montażowymi lub kołkami rozporowymi - liczba w zależności od zaleceń producenta

- szczeliny między ramą a murem wypełnić pianką poliuretanową

- zamocować parapety

- wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne

- wykonać obróbki blacharskie zwracając uwagę na otwory odwadniające - pozostawić odkryte.

Wykonawca powinien dokonać montażu okien zgodnie z szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.

# Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną

- sprawdzenie materiałów

- sprawdzenie wypoziomowania stolarki

- sprawdzenie trwałości połączeń

# Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest dla stolarki okiennej i drzwiowej - szt. (sztuk)

# Odbiór robót

- odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe;

- odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży;

- ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze ścianą;

- odchylenie ościeżnic od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 m ościeżnic, nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę;

- luzy przy pasowaniu wbudowanej stolarki nie mogą być większe niż 3 mm;

- zamknięte skrzydła okien i drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów;

- otwarte skrzydła stolarki nie może się same zamykać;

- szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć, okno uznaje się za szczelne;

- okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały;

- obróbki blacharskie, jakość osadzenia i uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń;

- przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuć.

- w przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika

# Podstawa płatności

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 stolarki okiennej i drzwiowej obejmuje:

- demontaż ościeżnicy,

- obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem,

- zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją,

- wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany,

- oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu.

# Zbiór norm i przepisów

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

# ST01.4 – Roboty malarskie

# Wstęp

## Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót malarskich.

Dział robót: Roboty budowlane, 45000000-7;

Grupa robót: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45400000-1;

Klasa robót: Roboty malarskie i szklarskie, 45440000-3;

Kategoria robót: Nakładanie powierzchni kryjących, 45442000-7.

## Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi.

# Materiały

Użyte farby do wykonywania robót malarskich muszą być zgodne ze Specyfikacją Materiałową.

# Sprzęt

Do wykonywania robót malarskich należy stosować:

- pędzle,

- wałki malarskie,

- pistolety natryskowe.

# Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

# Wykonanie robót

## Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie należy oczyścić w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić.

W zależności od przyjętej techniki malarskiej powierzchnia tynku winna być zagruntowana preparatem gruntującym wskazanym przez dostawcę systemu.

## Wymagania szczegółowe wykonania robót

Przy wykonywaniu robót malarskich należy przestrzegać następujących warunków:

- roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5 °C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 5°C i nie wyższej niż 22 °C z tym, że do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 °C.

- w miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz budynków podczas intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnię.

- na zewnątrz budynków nie należy wykonywać powłok malarskich podczas opadów atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/godz. (to jest około 4 stopni w skali Beauforta)

- w temperaturze poniżej + 5 °C nie należy wykonywać robót malarskich.

# Kontrola jakości robót

## Zgodność z dokumentacją

Roboty malarskie powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj podłoża, rodzaj farby, wymaganą jakość malowania oraz wzorzec farby.

## Badania

Badania w czasie procesu robót malarskich obejmują:

- sprawdzanie podłoży: tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. Ewentualne uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed przystąpieniem do malowania. Nie dopuszcza się malowania powierzchni tynków (z wyjątkiem tynków zawierających gips) przed upływem 28 dni od chwili ich wykonania. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku.

- sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na wsiąkliwość według normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. Dopuszcza się niewielkie różnice w odcieniu barwy, smugi, plamy i nieznaczne plamy pędzla. Przy podkładzie pod drugie malowanie dopuszcza się tylko występowanie nierównomiernego odcienia barwy podkładu, natomiast niedopuszczalne są ślady pędzla, smugi i wyraźne plamy.

- sprawdzanie powłok:

- powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazując odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

- barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem wskazanym w Projekcie Technicznym uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu

- nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku

- linie styku odmiennych barw mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1m oraz do 3 mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od przyjętej teoretycznie zmiany barwy.

# Obmiar robót

Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest  m2 (metr kwadratowy),

# Odbiór robót

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi lub silikonowymi.

Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru.

Wymagania techniczne przy odbiorze robót są określone w normach:

- PN-69/B-10280 „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.”

Ponadto przy odbiorze należy przestrzegać przepisów podanych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, Arkady, Warszawa 1990r.

# Podstawa płatności

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie powierzchni,

- zagruntowanie,

- malowanie,

# Zbiór norm i przepisów

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

# ST01.5 – Roboty dekarskie i blacharskie

# Wstęp

## Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich i blacharskich

Dział robót: Roboty budowlane, 45000000-7;

Grupa robót: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45200000-9;

Klasa robót: Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne, 45260000-7;

Kategoria robót: Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 45261000-4.

## Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi

# Materiały

- blacha stalowa ocynkowana powlekana

- gwoździe blacharskie, budowlane, wkręty, nity

- rury z PCV

- uchwyty do rur spustowych

# Sprzęt

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- nożyce do cięcia blachy

- urządzenie do gięcia blachy

- wyrobu prefabrykatów rynien i rur spustowych i inny drobny sprzęt dekarski.

# Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

# Wykonanie robót

## Rynny dachowe i rury spustowe

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20mm przy długości rur większej niż 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2,0m nie powinno być większe niż 3mm.

W zależności od wybranego systemu, należy używać do montażu rynien i rur spustowych wyłącznie akcesoriów przewidzianych w instrukcji montażu.

## Obróbki blacharskie

Obróbki części budynków wystające ponad połać dachową wykonujemy z blachy. Sposób wykonania obróbki uzależniony jest od spadku dachu oraz od rodzaju pokrycia. Jako zasadę należy przyjmować, że na wszystkie elementy pionowe ponad połacią dachową należy wywinąć papę na wys. minimum 15cm . Wywinięta papa musi być zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą obróbki blacharskiej. Górna część obróbki musi być zabezpieczona przed przenikaniem wody za pomoca tzw. wydry, czyli uskoku muru nad obróbką, lub za pomocą obróbki dwudzielnej.

Połączenie pokrycia dachowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk, np. przez zastosowanie obróbki dwuczęściowej.

# Kontrola jakości robót

Kontrola powinna obejmować następujące badania:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną.

- sprawdzenie podłoża

- sprawdzenie materiałów

Badanie należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz zaświadczeń o jakości (atestów) lub wyników badań kontrolnych spełniających zgodność użytych materiałów z wymaganiami odpowiednich norm świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Przy odbiorze robót blacharskich budowlanych powinny być przeprowadzone następujące badania:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną: Badanie polega na porównaniu wykonanych robót blacharskich z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru

- sprawdzenie materiałów: Badanie należy przeprowadzać bezpośrednio lub pośrednio- na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót: Badanie polega na oględzinach wykonanych obróbek i stwierdzeniu niewystępowania takich wad, jak : dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp.

- sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy - badanie polega na stwierdzeniu, czy łączenia i umocowania arkuszy są wykonane prawidłowo zgodnie z normą PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej

- sprawdzenie rur spustowych: badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe ocynkowanej, cynkowej i PCV, połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostopadłości i kierunku pionowego. Należy też sprawdzić czy rury nie maja dziur i pęknięć

Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót.

Badania odbioru częściowego należy przeprowadzić w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy.

Badanie robót blacharskich należy przeprowadzać podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż –5°C.

Przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić na podstawie protokółów lub zapisów w dzienniku budowy, czy przygotowane podłoże nadawało się do wykonywania robót blacharskich.

# Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest dla:

- wykonywanie rur spustowych - m (metr bieżący),

- wykonywanie obróbek blacharskich - m2 (metr kwadratowy),

# Odbiór robót

Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami normy PN-61/B-10245. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót lub ich część nie spełniająca wymagań należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy, w tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić wykonane elementy robót do stanu odpowiadającemu wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.

Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do dziennika budowy.

# Podstawa płatności

Cena jednostkowa wykonywanie rur spustowych obejmuje:

- zamontowanie uchwytów do rur spustowych,

- założenie rur spustowych.

Cena jednostkowa wykonywanie obróbek blacharskich obejmuje:

- cięcie blachy na wymiar, zaginanie, zakładanie końcówek brzegów i składanie w elementy,

- krycie i umocowanie obróbek z obrobieniem,

- wyprostowanie podgięć, oczyszczenie i uszczelnienie silikonem,

# Zbiór norm i przepisów

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe ocynkowanej i cynkowej

Obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA

- ST10

- Ocieplenie elewacji, wymiana stolarki

# WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych związanych z ociepleniem elewacji budynków Domu Studenta nr 1 i 2 Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego ul. Kaliskiego 12-14 w Bydgoszczy w ramach projektu „Docieplenia i kolorystyki budynków Domu Studenta nr 1 i 2 Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy”.

## Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych Specyfikacją

Informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji określają szczegółowo przedmiot i zakres rzeczowy robót związanych z ociepleniem budynków nr 1 i 2 z wymianą okien i drzwi w zakresie robót budowlanych zgodnie z Rysunkami oraz z Wymaganiami Ogólnymi ujętymi w Specyfikacjach Technicznych niniejszej dokumentacji.

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującą Ustawą – Prawo Budowlane oraz z określeniami podanymi w Specyfikacjach Technicznych niniejszej dokumentacji.

# WYMAGANIA OGÓLNE

Wymania ogólne dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów robót zostały określone w Specyfikacjach Technicznych niniejszej dokumentacji.

# WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Zakres robót obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych kompleksu budynków Domu Studenta 1 i 2 Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego zlokalizowanych przy ul. Kaliskiego 12-14.

Budynki oznaczone jako 1 i 2 (jedenastokondygnacyjne).

## Opis techniczny robót

- Projektuje się wykonanie izolacji ścian budynku w metodzie lekkiej mokrej z płyt ze styropianu frezowanego i płyt wełny mineralnej od wys. 25,0 m powyżej poziomu terenu. 
Do ocieplania stosować wyłącznie systemy kompletne, posiadające niezbędne atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie.

- Przed przystąpieniem do zasadniczych prac należy:

  - oczyścić powierzchnię ściany z kurzu, ewentualnie zmyć ocieplane ściany wodą pod ciśnieniem,

  - wyrównać nierówności ścian powyżej 10mm masą tynkarską właściwą wybranemu systemowi,

  - zdemontować istniejące rury spustowe.

- Wymiana okien PCV i drzwi  stalowych  płaszczowych oraz parapetów zewnętrznych

- Wykonać naprawę tynków ścian

- Wykonać nowe obróbki attyk, zamontować zdemontowane zwody instalacji odgromowej i inne akcesoria blaszane.

- Wykonać nowe mocowania odwodnień  dachu - rury spustowe z PCV

- Kolorystyka budynku – ściany malować farbami elewacyjnymi silikonowymi według rysunków architektonicznych elewacji budynku w kolorach na przykład dla palety producenta Caparol - Ginster 135; 120; 40; 15; 5 Onyx 225; 120 lub równoważne na podstawie innego producenta. Przewidziane do zastosowania kolory farb przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta.

## Zakres rzeczowy robót

W zakresie rzeczowym robót związanych z ociepleniem budynków Domu Studenta nr 1 i 2 Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego należy wykonać następujące prace:

### Roboty rozbiórkowe i demontażowe

- rozebranie obróbek blacharskich z blachy

- rozebranie odwodnienia - rury spustowe

- demontaż instalacji odgromowej – komplet

- demontaż parapetów zewnętrznych z blachy

- demontaż nawierzchni asfaltowej i kostki betonowej w pasie szer. 65 cm

- wywóz gruzu na najbliższe składowisko komunalne

### Termorenowacja

- listwa cokołowa

Listwa cokołowa

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | Perforowana blacha aluminiowa grubości 1mm szerokości 123mm |
| Zastosowanie | => | Osłona dolnej krawędzi materiału termoizolacyjnego |

- ocieplenie ścian - płyty styropianowe EPS 70-040 frezowane gr. 100mm i wełny mineralnej gęstości 110 kg/m3 gr. 100 mm mocowane na klej  i kołki montażowe zbrojone siatką z włókna szklanego, wykończenie tynk mineralny

Płyty styropianowe EPS 70-040

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Norma | => | PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) |

Kołki do mocowania izolacji termicznej

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Srednica kołka | => | 10 mm |
| Długość kołka | => | 200 mm |
| Materiał trzpienia | => | stal ocynkowana z łbem powleczonym tworzywem sztucznym |
| Materiał kołka | => | kopolimer etylenowo-polipropylenowy |

Zaprawa klejowa do płyt styropianowych i wełny mineralnej

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj wyrobu | => | mieszanka cementowa z domieszkami |
| Właściwości | => | mrozoodporna |
| Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu | => | minimum 20,6 kPa |
| Przyczepność do betonu stan powietrzno-suchy | => | 1,04 Mpa |

Zaprawa tynkarska mineralna

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | => | tynki cienkowarstwowe zewnętrzne i wewnętrzne |
| Postać handlowa | => | proszek do zmieszania z wodą |
| Temperatura nakładania | => | od +5°C do 25°C |
| Pełne związania po czasie | => | 24h |
| Przyczepność | => | 0,6 Mpa |
| Odporność na temperatury | => | od -20°C do +60°C |
| Gęstość zaprawy | => | 1,5 kg/dm3 |
| Podłoża | => | beton, tynki cementowo - wapienne, płyty g-k, systemy dociepleń |
| Grubość kruszywa | => | od 1,5 mm do 3 mm |

Siatka z włókna szklanego

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Szerokość siatki | => | 1000 mm |
| Gramatura | => | 162 g |
| Materiał | => | włókno szklane |

- Ocieplenie ościeży - płyty styropianowe EPS 70-040 gr. 20mm i płyty wełny mineralnej gęstości 110 kg/m3 mocowane na klej zbrojone siatką z włókna szklanego, wykończenie tynk mineralny

- Płyty styropianowe EPS 70-040

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Norma | => | PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) |

Zaprawa klejowa do płyt styropianowych

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj wyrobu | => | mieszanka cementowa z domieszkami |
| Właściwości | => | mrozoodporna |
| Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu | => | minimum 20,6 kPa |
| Przyczepność do betonu stan powietrzno-suchy | => | 1,04 Mpa |

Zaprawa tynkarska mineralna

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | => | tynki cienkowarstwowe zewnętrzne i wewnętrzne |
| Postać handlowa | => | proszek do zmieszania z wodą |
| Temperatura nakładania | => | od +5°C do 25°C |
| Pełne związania po czasie | => | 24h |
| Przyczepność | => | 0,6 Mpa |
| Odporność na temperatury | => | od -20°C do +60°C |
| Gęstość zaprawy | => | 1,5 kg/dm3 |
| Podłoża | => | beton, tynki cementowo - wapienne, płyty g-k, systemy dociepleń |
| Grubość kruszywa | => | od 1,5 mm do 3 mm |

Siatka z włókna szklanego

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Szerokość siatki | => | 1000 mm |
| Gramatura | => | 162 g |
| Materiał | => | włókno szklane |

- ochrona narożników wypukłych

Listwa narożna

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | Perforowana blacha aluminiowa grubości 1mm o przekroju kątowym 25x25mm |
| Zastosowanie | => | obróbka krawędzi zewnętrznych budynku i do wzmocnienia krawędzi otworów wejściowych itp. |

- gruntowanie powierzchni preparatem gruntującym

Podkładowa masa tynkarska

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Stopień przyczepności | => | 1 |
| Temperatura podłoża | => | od +5°C do 25°C |
| Gęstość gotowego wyrobu | => | 1,5 g/cm3 |
| Zastosowanie | => | wszystkie podłoża |
| Właściwości | => | chroni podłoże, zwiększa przyczepność, redukuje powstawanie plam na powierzchni tynku |

- malowanie elewacji - 2x farba siloksanowa

Farba siloksanowa elewacyjna

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj | => | elewacyjna silikonowa |
| Gęstość | => | DIN 53 217 1,5 g/cm3 |
| Odczyn pH | => | VIQP 011 (Sto intern) 9,0-10,0 |
| Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V | => | DIN EN ISO 7783-2 2100 g/(m2 d |
| Wsp. dyfuzji pary wodnej sd | => | DIN EN ISO 7783-2 0,01 m |
| Wsp. dyfuzji pary wodnej µ | => | DIN EN ISO 7783-2 50 |
| Kapilarne podciąganie wody | => | DIN EN 1062-3 0,05 kg/(m2 h1/2) |
| Jasność | => | DIN 53 778 96% |
| Wsp. dyfuzji pary wodnej | => | sd DIN EN ISO 7783-2 0,01 m |
| Stopień bieli | => | CIE 78% |
| Grubość powłoki | => | DIN EN 1062-1 160-220 µm |
| Właściwości | => | wysoka przepuszczalność CO2 i pary wodnej, odporność na działanie alg i grzybów, zdolność samooczyszczania przez padający deszcz, odporność na działanie wody |
| Norma | => | PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków |

- obróbki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana powlekana

Blacha stalowa ocynkowana powlekana

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Grubość blachy | => | 0,6 mm |
| Wykończenie | => | powłoka plastizolowa grubości 100 µm |
| Norma | => | PN-EN612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje, podział i wymagania |

- odtworzenie instalacji odgromowej zabudowanej w rurki winidurowe mocowane do podłoża – komplet

- ocieplenie cokołu (poniżej poziomu terenu) - płyty styropianowe EPS P 200 gr. 50mm mocowane na klej  + izolacja pionowa bitumiczna x2 + tłoczona membrana z HDPE

Płyty styropianowe EPS P 200 STYROHART

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Norma | => | PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) |

Kołki do mocowania izolacji termicznej

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Średnica kołka | => | 60 mm |
| Długość kołka | => | 120 mm |
| Materiał trzpienia | => | stal ocynkowana z łbem powleczonym tworzywem sztucznym |
| Materiał kołka | => | kopolimer etylenowo-polipropylenowy |

Zaprawa klejowa do płyt styropianowych

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj wyrobu | => | mieszanka cementowa z domieszkami |
| Właściwości | => | mrozoodporna |
| Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu | => | minimum 20,6 kPa |
| Przyczepność do betonu stan powietrzno-suchy | => | 1,04 Mpa |

Roztwór asfaltowy do gruntowania

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Norma | => | PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno |

Emulsja asfaltowa

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Norma | => | PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno |

Folia kubełkowa

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) |
| Grubość | => | 0,6mm, obustronnie wytłaczana |
| Wysokość wytłoczenia | => | 9mm |
| Odporność na ciśnienie | => | 250 kN/m2 |
| Właściwości mechaniczne | => | odporność na: uderzenia, działanie korzeni, grzybów, bakterii |
| Właściwości chemiczne | => | neutralna w stosunku do wody pitnej, nie ulega rozkładowi, odporna na działanie substancji chemicznych |

- ocieplenie cokołu (powyżej poziomu terenu) - płyty styropianowe EPS P 200 gr. 50mm mocowane na klej zbrojone siatką z włókna szklanego, wykończenie tynk mozaikowy

Płyty styropianowe EPS P 200 STYROHART

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Norma | => | PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) |

Kołki do mocowania izolacji termicznej

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Średnica kołka | => | 10 mm |
| Długość kołka | => | 160 mm |
| Materiał trzpienia | => | stal ocynkowana z łbem powleczonym tworzywem sztucznym |
| Materiał kołka | => | kopolimer etylenowo-polipropylenowy |

Zaprawa klejowa do płyt styropianowych

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj wyrobu | => | mieszanka cementowa z domieszkami |
| Właściwości | => | mrozoodporna |
| Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu | => | minimum 20,6 kPa |
| Przyczepność do betonu stan powietrzno-suchy | => | 1,04 Mpa |

Siatka z włókna szklanego

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Szerokość siatki | => | 1000 mm |
| Gramatura | => | 162 g |
| Materiał | => | włókno szklane |

Tynk mozaikowy

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | gotowa mieszanka na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego |
| Przyczepność | => | 0,7 MPa |
| Odporność na temp. | => | od -20°C do +60°C |
| Gęstość gotowego wyrobu | => | 1,6 g/cm³ |
| Opór dyfuzyjny | => | ≤ 0,4 m |
| Właściwości | => | tworzy powłokę przepuszczalną dla pary wodnej, hydrofobową, o niskiej koncentracji naprężeń, bardzo duża odporność na różnego rodzaju uszkodzenia |

- opaska szerokości 60cm – kostka betonowa typu „Polbruk” grub. 60 mm na podsypce ze żwiru grubości 20cm ograniczona obrzeżem betonowym 6x20x100cm

Żwir

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Norma | => | PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; żwir i mieszanka |
| Nroma | => | PN-69/S-96031 Drogi samochodowe. Nawierzchnie żwirowe |

Obrzeże betonowe 20x6 cm

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Wymiar | => | 20x6 cm |
| Norma | => | PN-88/B-06250 Beton zwykły |
| Norma | => | BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża |
| Norma | => | BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania |

Kostka betonowa chodnikowa szara grx.6 cm

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Wymiar | => | 20x10x6 cm |
| Norma | => | PN-88/B-06250 Beton zwykły |
| Norma | => | BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów. Kostka chodnikowa |
| Norma | => | BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania |

### I ) Stolarka drzwiowa stalowa

Drzwi stalowe dwupłaszczowe ocieplane 90x200 cm

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | Stal St3SX ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliwęglan jednokomorowy U<1,70 W/m2xK |
| Okucia | => | zawiasy z trzystopniową regulacją: boczną, siły docisku oraz wysokości antywyważeniowe; zamek wielozastawkowy z wkładką patentową i klamką |
| Wyposażenie | => | samozamykacz |
| Norma | => | PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie |
| Tablice | => | Tablice do projektowania konstrukcji metalowych W. Bogucki, M. Żyburtowicz, wydane w 1996 |

Kołki 12x85

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Gwint | => | M 10 |
| Średnica otworu | => | 12 mm |
| Długość kotwy | => | 85 mm |
| Materiał | => | stal ocynkowana galwanicznie 5 µm |
| Stosowane do podłoża | => | beton, cegła pełna, kamień naturalny |

Poliwęglan gr. 10,0mm

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | poliwęglan jednokomorowy U<1,70 W/m2xK |
| Właściwości ogólne | => | gęstość 1,2 g/cm3, absorpcja wody (nasycenie) 0,4%, |
| Właściwości mechaniczne | => | naprężenie przy granicy plastyczności 65N/mm3 |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,1W/m2K |

ROBOTY BUDOWLANE – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

- wymiana stolarki okiennej

  - Zdemontować zewnętrzne parapety okienne, zarówno z blach ocynkowanych jak również profili aluminiowych, blach ocynkowanych powlekanych i profili z tworzyw sztucznych. Podokienniki aluminiowe oraz z blach powlekanych po ostrożnym demontażu przekazać Inwestorowi.

  - Przeprowadzić ostrożny demontaż ościeżnic okiennych drewnianych i osadzić nowe okna z PCV. Pomiaru stolarki przed wymianą należy dokonać z natury. Stolarka okienna PCV z profili min. trzy komorowych bezołowiowych i bezkadmowych w kolorze białym RAL 9010, szklona szkłem niskoemisyjnym U<1,0 W/m2xK. Okna osadzone na kołki kotwiące w ilościach zgodnych z instrukcją montażu stolarki okiennej, na stykach z ościeżami uszczelnione pianką montażową i silikonem. Skrzydła okienne R-U z funkcją mikrorozszczelnienia. Po zakończeniu montażu wymagane oczyszczenie stolarki. Tynki ościeży okiennych zewnętrznych i wewnętrznych wykonane do lica ścian. Prace montażowe i tynkarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC.

    - zasady montażu stolarki PCV

- przed przystąpieniem do wbudowania stolarki PCV należy sprawdzić, czy elementy są wykonane odpowiednio do istniejących otworów w sposób zapewniający luz pomiędzy:

ościeżnicą, a ościeżem betonowym lub murowanym

- na szerokości od 30 do 20 mm

- na wysokości od 30 do 50 mm

w przypadku występowania nierówności ościeży lub nadproża należy przestrzegać zasady, że odstęp pomiędzy ościeżem lub nadprożem, a ościeżnicą w żadnym miejscu nie może być mniejszy niż 5 mm. Nierówności węgarków należy wypełnić tak, aby ościeżnica mogła przylegać do niego równomiernie z zachowaniem 5 mm odstępu. Przy wbudowywaniu stolarki PCV w zestawach, łączy się je wcześniej za pomocą specjalnych listew i śrub zapewniających jednocześnie szczelność tych połączeń.

B.  w sprawdzony i przygotowany otwór wstawia się ościeżnicę (bez skrzydeł) i unieruchamia za pomocą klinów drewnianych. Ustawienie ościeżnicy należy sprawdzić w poziomie i w pionie oraz dokonać pomiaru przekątnych a także głębokości usytuowania ościeżnicy od wewnętrznego lub zewnętrznego lica ściany.

a) dopuszczalne odchylenie od poziomu i pionu nie powinno być większe niż 1 mm na 1 mb długości elementu, jednak nie większe niż 3 mm na całej długości elementu,

b) różnica wymiarów przekątnych nie może być większa niż 3 mm,

c) odchylenie krawędzi elementu od linii prostej nie może przekraczać 2 mm na długości 2 mb,

d) różnica głębokości usytuowania ościeżnicy do lica ściany nie powinna przekraczać 5 mm. Szerokość i wysokość światła wykończonego otworu powinna być większa o min. 10 mm od światła wbudowanej ościeżnicy, jednak w żadnym miejscu nie mniej niż 5 mm.

C. zamocowanie ościeżnicy w otworze może nastąpić po skontrolowaniu jej położenia. Luzy pomiędzy ościeżem, a ościeżnicą oraz rozmieszczenie miejsc i technika mocowania powinny zabezpieczać stolarkę przed wpływem pracy konstrukcji budynku na wbudowaną stolarkę PCV. Odstęp pomiędzy miejscami mocowania powinien wynosić:

- na wysokości od 400 do 600 mm

- na szerokości od 500 do 700 mm

- od wewnętrznego kąta ościeżnicy, słupka lub rygla minimum 150 mm

Mocowanie może odbywać się następującymi metodami:

- montaż za pomocą kotew montażowych, które jednym końcem przytwierdza się do zewnętrznej ściany ościeży (np. przez zakleszczenie w specjalnym wyżłobieniu). Drugi koniec kotwy mocuje się do ościeża za pomocą dwóch kołków rozporowych o średnicy co najmniej 8 mm.

- mocowanie za pomocą metalowych tulei rozprężnych wprowadzonych do ościeża przez przewierconą ościeżnicę (jeśli zastosowanie kotew montażowych jest niemożliwe). Przy tej metodzie obowiązuje bezwzględna zasada, że tuleja przechodząca przez profil, po zaciśnięciu opiera się o dwie ścianki profila.

We wszystkich metodach kotwienia należy tak dobrać długość tulei lub dybli, aby głębokość ich osadzenia w ościeżu wynosiła min. 60 mm. Otwory w ościeżnicy i widoczne śruby należy zabezpieczyć zaślepkami, jednocześnie szczelnie zamykając wcześniej przewierconą ościeżnicę.

UWAGA! Dolny profil ościeżnicy można mocować wyłącznie przy pomocy kotew montażowych.

- uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ościeżnicą a ościeżem wykonuje się za pomocą pianki poliuretanowej w taki sposób by pianka po spęcznieniu wypełniała całą szczelinę, nie rozlewając się jednak na boczne powierzchnie ościeży. W celu zagwarantowania prawidłowego pęcznienia i zwiększenia przyczepności pianki uszczelniającej, ościeże należy zwilżyć wodą. Przed przystąpieniem do uszczelnienia zamocowanej stolarki należy zabezpieczyć okucia oraz zewnętrzne powierzchnie stolarki taśmą lub folią, a kliny montażowe z boków i góry elementów usunąć. Dolne kliny wymienić na odpowiednio dobrane podkładki. Po wykonaniu napraw tynkarskich (tynki ościeży) styk ościeża z ościeżnicą z zewnątrz należy pokryć masą trwale plastyczną np. masą silikonową. Przy nakładaniu masy powierzchnia ościeża powinna być czysta, sucha i gładka, natomiast rama ościeżnicy odtłuszczona.

Po zamocowaniu ościeżnicy należy na niej zawiesić skrzydła i sprawdzić sprawność ich działania przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań. W wymagających tego sytuacjach należy wykonać regulację okuć i skrzydeł.

  - Zamontować nowe obróbki blacharskie parapetów okiennych zewnętrznych wykonanych z blach ocynkowanych grub. min. 0,55 mm powlekanych poliestrem w kolorze RAL 9010. Parapety wykonane z pełnych arkuszy bez zakładów i rąbków. Kampinosy parapetów wysunięte min. 4,0 cm przed lico ocieplonych ścian. W przypadku mocowania obróbek na kołki  kotwiące, główki wkrętów zabezpieczyć kapturkiem zaślepiającym z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 9010. Podokiennik od zewnątrz zamocować nie zakrywając otworów odwadniających. Połączenie podokiennika z ościeżnicą wypełnić (uszczelnić) masą silikonową. Sposób zamocowania musi zapewniać odpowiednią sztywność podokiennika.

2. przebudowa i regeneracja elementów ślusarki

2.1 	Na czas wykonywania prac termorenowacyjnych zdemontować kraty okienne i drzwiowe, wykonać nowe z prętów stalowych średnicy 10 mm i po uprzednim dopasowaniu długości wsporników osadzić w ościeżach otworów okiennych i drzwiowych. Kraty okienne pomieszczeń parteru wykonać jako otwierane (uchylne). Wszystkie elementy stalowe krat oczyścić z rdzy i pomalować farbą podkładową antykorozyjną oraz dwukrotnie farbą ftalową nawierzchniową w kol. korespondującym z tłem elewacji.

2.3 Pozostałą stolarkę stalową otworową (drzwi pomieszczenia piwnicznego, klubu i zsypu) oczyścić z rdzy i pomalować farbą podkładową antykorozyjną oraz dwukrotnie farbą ftalową nawierzchniową w kol. korespondującym z tłem elewacji.

3. Termorenowacja elewacji z kolorystyką

termomodernizację należy wykonać w jednym kompletnym systemie, posiadającym niezbędne atesty i aprobaty techniczne ITB. Łączenie produktó wchodzących w skład różnych systemów jest niedopuszczalne, gdyż powoduje ryzyko powstania wad i jest przyczyną utraty gwarancji.

  - Całą powierzchnię elewacji oczyścić ze słabo związanych warstw farb i luźnych wypraw tynkarskich poprzez zmycie wodą pod ciśnieniem (urządzenie wysokociśnieniowe Karcher min. 170 bar). Podłoże powinno być stabilne, nośne, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje itp.). Podłoże nie może być wykonane, lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu.

Wymagane czynności przygotowawcze dla podłoży pokrytych tynkami i farbami mineralnymi:

  - odchyłki powyżej 1 cm sprawdzać zgodnie z testem równości gładkości

  - wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego

  - stosować ciśnienie max. 200 barów

  - stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoża jest niewystarczające

Obowiązujące metody oceny przydatności podłoża pod stosowanie bezspoinowych systemów ocieplenia ścian zewnętrznych:

Powyższe próby przeprowadza się w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskany wynik był w pełni miarodajny i obiektywny dla całego obiektu.

3.2 Wymienić luźne tynki w miejscach głuchych i odspojonych, uzupełnić ubytki tynków i wyrównać powierzchnie ścian z dokładnym połączeniem starych wypraw tynkarskich z nowymi.

Podłoże powinno spełniać normatywne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi podane w poniższej tabeli.

3.3  Całą powierzchnię ścian elewacji zagruntować gotowym do użycia impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych.

Impregnat należy rozprowadzić na przygotowanym podłożu (równomiernie na całej powierzchni) przy pomocy wałka lub pędzla. Nie należy nakładać emulsji w temperaturze poniżej +5°C. Dalsze prace na powierzchni ścian, można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu impegnatu, tj. po upływie ok. 4÷6 godzin od momentu jego naniesienia.

  - Na wys. ~ 0,85 m od poziomu podłoża (30 cm poniżej stropu parteru) zamocować na kołki kotwiące listwę cokołową startową. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Profil listwy należy montować na łączniki mechaniczne wbijane z tuleją rozprężną, po 3 szt na każdy metr bieżący listwy. Do wzajemnego łączenia listew stosować systemowe klipsy montażowe. Nierówności ścian należy wyrównywać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa.

  - Do wysokości 25 m od poziomu terenu wykonać ocieplenie budynku płytami styropianowymi samogasnącymi, powyżej ocieplenie płytami wełny mineralnej. Wszystkie nadproża okienne w pasie szer. 20 cm nad otworami okiennymi izolować również wełną mineralną.

Docieplenie ścian elewacyjnych wykonać płytami styropianowymi frezowanymi

EPS-70 040 (uprzednio FS-15) gr. 10 cm klejonymi mijankowo na warstwie kleju układanego obwodowo na płycinach z dodatkowymi 'plackami' kleju w strefie środkowej. Styropian używany do dociepleń ścian musi odpowiadać następującym warunkom:

- styropian samogasnący, nierozprzestrzeniający ognia wg DIN 18164

- gęstość pozorna powinna być równa lub większa od 15 kg/m2

- musi być sezonowany w blokach minimum 2 m-ce przed wbudowaniem, gdyż użycie styropianu niesezonowanego powoduje powstanie rys na powierzchni tynku

- płyty styropianowe frezowane układane na pióro i wpust z przesunięciem arkuszy

przyjęto użycie płyt styropianowych posiadających aprobatę techniczna I.T.B. – AT-15-5630/2002

Powyżej 25 m od poziomu terenu oraz nad nadprożami okiennymi mocować płyty z wełny mineralnej gęstość 110 kg/m3- grubości 10 cm. Sposób mocowania płyt z wełny mineralnej analogiczny jak dla płyt styropianowych.

Do klejenia izolacji termicznej stosować systemowe, fabrycznie przygotowane zaprawy klejowe na bazie cementu z dodatkami polimeru redyspergowalnego, gotowych do użycia po wymieszaniu z wodą w odpowiedniej proporcji. Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże.

Płyty należy dociskać równomiernie np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomicy równość powierzchni. Brzegi płyt muszą być całkowicie przyklejone. Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie z przewiązaniem na narożach „na mijankę” z minięciem krawędzi pionowych min. 15 cm. Po stwardnieniu kleju szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji lub zalecanymi przez dostawcę systemu masami uszczelniającymi. W celu uniknięcia powstania otwartych spoin pionowych należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem następnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Czynność taką należy również wykonywać na narożnikach zewnętrznych budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w elewacji - rys.

Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować dla uzyskania jednolitej płaszczyzny. Szlifowanie należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić powierzchni płyt, a naroża ościeży i ścian przeszlifować na płasko wzdłuż prowadnicy.

Płyty wymagają dodatkowego mocowania na kołki rozporowe do mocowania styropianu i wełny mineralnej - rdzeń stalowy z łbem plastikowym KI - 10/200 N z grzybkiem wkręcane w ilości 6 szt./m2 na płaszczyźnie ściany i 14 szt./m2 w pasie przynarożnikowym szerokości 150 cm. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzić w narożach płyt. Odległości pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany betonowej co najmniej 5 cm. Mocowanie kołkami należy przeprowadzić zawsze dopiero po stwardnieniu kleju, minimum 24 godz. po przyklejeniu płyt styropianowych, przy sprzyjających warunkach pogodowych. Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główki łączników powinny być zlicowane z powierzchnią płyt termoizolacyjnych. Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze styropianu i płyt wełny mineralnej:

Wymagana długość łączników mechanicznych wyliczona na podstawie warstw konstrukcyjnych i termoizolacyjnych ściany obliczonych wg. wzoru:

L≥haf + a1 + a2 + da

gdzie: 		haf 	– minimalna głębokość osadzenia w danym materiale budowlanym

a1	- łączna grubość starych warstw np. stary tynk

a2	- grubość warstw kleju

da	- grubość materiału termoizolacyjnego

L	- całkowita długość łącznika

wynosi 200 mm.

Najwcześniej po upływie 24 godzin od momentu ułożenia płyt termoizolacyjnych nałożyć na ściany elewacyjne zaprawę lub masę klejącą i rozprowadzić ją równomiernie przy użyciu packi zębatej, tworząc warstwę materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętych pasów siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozłożyć siatkę zbrojącą z włókna szklanego 145 g/m2 i zatopić ją przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej. Siatkę zbrojącą należy układać pasami szer. 120 cm na zakład szer. 10 cm. po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Całą powierzchnię należy zaszpachlować metodą ‘mokre na mokre’ tak, aby zapewnić całkowite zakrycie siatki w warstwie materiału klejącego. Do wysokości 2,00m od poziomu terenu ułożyć dodatkową warstwę siatki. W krawędziach otworów okiennych i drzwiowych należy wcześniej wkleić pasy włókna szklanego wielkości 30x30 cm. Przy wykończeniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć przy dolnej krawędzi listwy.

3.6 Ościeża otworów okiennych i drzwiowych ocieplić styropianem EPS-70–040 i wełną mineralną gr. 2,0 cm. Płyty kleić na pełnej warstwie kleju.

3.7 Ściany strefy cokołowej budynku i ścianki studni okiennych ocieplić styropianem twardym ekstrudowanym EPS P-200 grub. 5 cm

3.8 	Wszystkie naroża wypukłe, naroża ościeży okiennych i drzwiowych zabezpieczyć listwami narożnymi aluminiowymi perforowanymi z siatką z włókna, przyklejanych całopowierzchniowo masą klejącą montażową.

3.9 	Po dokładnym przeschnięciu warstwy zbrojącej, w czasie właściwym dla przyjętego systemu, nanieść na powierzchnie ścian podkładową masą szpachlową (tynkarską), przeznaczoną do przygotowania podłoża pod cienkowarstwowe tynki mineralne.

3.10 Po dokładnym wyschnięciu podkładu tynkarskiego przystąpić do nałożenia wierzchniej warstwy elewacyjnej. Wybrany tynk mineralny cienkowarstwowy o uziarnieniu do 2 mm o strukturze baranka nanosić na całą powierzchnię ścian. Następnie ściągnąć po ziarnach i zacierać lub modelować packą metalową lub z tworzywa sztucznego. Pracować płynnie metodą ‘mokre na mokre’. Unikać przerw w pracy na pełnych powierzchniach. Do wykonania zewnętrznych wypraw tynkarskich używać fabrycznie przygotowanych produktów zdefiniowanych normatywnie dla danego zestawu wyrobów.

Wyznaczyć na elewacji pasy rozdzielające (bonie) szerokości 5 cm, które należy pozostawić bez warstwy tynku strukturalnego (gładkie).

Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego cienkowarstwowych wypraw tynkarskich:

Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ociepleń, przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi traktuje się jak tynki kat. III. Wykończone wyprawą tynkarską powierzchnie ociepleń powinny charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3,0 m.

3.11 Tynki elewacji budynku pomalować dwukrotnie farbami siloksanowymi zgodnie z projektem kolorystyki wg. palety barw „Caparol System 3D”.

3.12 Cokół budynku na wysokości ~ 85 cm od poziomu terenu oraz ścianki i skosy zejścia do pomieszczeń piwnicznych wykończyć wyprawą z tynków mozaikowych żywicznych dekoracyjnych o fakturze drobnoziarnistej o granulacji do 3,0 mm. wykonanych na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego. Podłoże pod tynk mozaikowy powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności należy usunąć (zdrapać lub skuć). Po ich usunięciu zaleca się zagruntować podłoże emulsją a nierówności i ubytki należy wypełnić stosując np. zaprawę wyrównującą. Przed tynkowaniem, bez względu na rodzaj podłoża, należy wykonać techniką malarską podkład z tynku podkładowego.

Tynk mozaikowy tworzy powłokę przepuszczalną dla pary wodnej, hydrofobową, o niskiej koncentracji naprężeń. Wysoka zawartość czystego polimeru gwarantuje bardzo dużą odporność na różnego rodzaju uszkodzenia. Wymagany tynk mozaikowy musi charakteryzować się wysoką trwałością, odpornością na zmywanie, czyszczenie i ścieranie. Typ tynku dekoracyjnego np. ‘Ginster 40’ lub inny zgodny z przyjętym systemem.

3.13 Cokoły budynku poniżej poziomu terenu ocieplić warstwą styropianu (płytą cokołową) grubości 5,0 cm schodząc z nią 105 cm poniżej poziomu terenu ( do poziomu posadowienia studzienek okiennych piwnicznych). Grubość warstwy styropianu na cokołach może być zróżnicowana. Należy zachować takie grubości, aby uzyskać cofnięty o około 5 cm cokół. Wysokości cokołów będą również nieco zróżnicowane. Jednak nie powinny one być niższe od 30cm. Rozpoczynają się one 30 cm poniżej poziomu stropów parterów poszczególnych budynków. Te poziomy jak i konfiguracja terenu wykazują pewne zróżnicowanie. W obrębie cokołów prace należy wykonać ze szczególną starannością, stosując odpowiednie materiały oraz warstwy izolacyjne i gruntujące. Przed wykonaniem prac ocieplających, cały ocieplany cokół należy pokryć pionową warstwą izolacji przeciwwilgociowej.  Poniżej poziomu terenu całość warstwy izolacyjnej i tynku oddzielić od gruntu tłoczoną membraną. Dokoła budynków wykonać opaskę szerokości 60 cm, ograniczoną krawężnikiem i wypełnioną kostką chodnikową betonową szarą grub. 6 cm.

Przykłady poprawnych rozwiązań ociepleń na cokołach

4. prace wykończeniowe i uzupełniające

4.1 Zdemontować stare obróbki blacharskie murków ogniowych. Nowe obróbki blacharskie wykonać z blach ocynkowanych grub. 0,5 mm ( opierzenia o wysięgu min. 4,0 cm przed lico ocieplonych ścian). W przypadku mocowania obróbek na kołki kotwiące główki wkrętów zabezpieczać kapturkami zaślepiającymi z tworzywa sztucznego.

4.2 Zwody instalacji odgromowej zabudować pod warstwą ocieplającą wprowadzając przewód w osłonowe rurki sztywnego PCV RS-18 mocowane na uchwytach odstępowych i po zakończeniu prac termoizolacyjnych połączyć je z bednarką uziemiającą przy pomocy śrub. Założyć naciągi poziome instalacji odgromowej na dachu.

4.3 Na czas wykonywania prac elewacyjnych zabezpieczyć wbudowaną stolarkę okienną folią osłonową budowlaną.

uwaga końcowa

Prace należy wykonywać z rusztowań ramowych przyściennych o wysokości do 35 m, zamontowanych zgodnie z dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym. W trakcie realizacji prac wymagane jest założenie osłon zewnętrznych rusztowań z siatki zabezpieczającej. Wzdłuż ciągów komunikacyjnych i wejść do budynku wymagany montaż daszków ochronnych. Wymagane uziemienie konstrukcji rusztowań.

Rusztowania oraz warunki pracy wykonywane z rusztowań przystawnych muszą spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U 2003r nr  47, poz. 401).